# ICS 37.060.10

# CCS N 42

## JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T ××××-××××

超短焦数字抗光幕

Ultra short focal length digital anti - ambient light interference

projection  screens

(征求意见稿)

征求意见截止日期：2021-09-24

××××-××-××发布                        ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T ××××-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：浙江宇立新材料有限公司、浙江中天纺检测有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、泉州市锐驰智能科技有限公司、深圳市光科全息技术有限公司、菲涅尔显示科技(张家港)有限公司、江苏尚阳数字影视有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司。

本文件主要起草人：张宇蝶、李坤、沈国康、高松柏、苏文露、邓荣武。

本文件为首次发布。

Ⅰ

JB/T ××××-××××

引  言

投影银幕是伴随着电影技术、投影技术的发展和需要而产生的，随着数码技术的快速发展，传统的胶片放映银幕已逐步被数字放映银幕所取代。目前市场上所用的数字放映银幕大多以白塑幕、玻珠幕、金属幕等为主，依靠投影机投射光线于其上，构建成像平面，经光线反射到视网膜而形成图像信息。在有其他光源照射时，往往会影响其成像性，导致画面效果降低。

超短焦数字抗光幕采用特殊的幕面结构设计，使投影机入射光线向人眼所在的视角区域反射，提高投影光线利用率，提高了显示效果。

Ⅱ

JB/T ××××-××××

#### 超短焦数字抗光幕

# 1  范围

本标准规定了超短焦数字抗光幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为原料，辅以各种添加剂，经压延、压花等工序加工而成的投射比在0.4以内的超短焦数字抗光幕。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1  塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.3  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 5454  纺织品 燃烧性能试验 氧指数法

GB/T 5455  纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673  塑料薄膜的薄片长度和宽度的测定

GB/T 13982  反射和透射放映银幕

GB 18401-2010  纺织产品基本安全技术规范

GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 26572-2011  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 32200  放映银幕特性参数和测定方法

GB/T 39560  (所有部分)电子电气产品中某些物质的测定

QB/T 1130  塑料直角撕裂性能试验方法

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号  定量包装商品计量监督管理办法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

投射比  throw ratio

投影距离与画面宽度之比。

在相同投影距离下，投射比越小，投射的画面宽度越大。

3.2

超短焦投影  super short focal projecting

投射比达到0.4以内的投影。

3.3

永久性褶皱  permanent crease

产品展开后受力绷紧无法恢复的折痕。

1

JB/T ××××-××××

3.4

环境光遮蔽率  obscuring ratio

银幕抗外来环境光影响的能力，用百分数表示，遮蔽率越高表示在明室环境下投影画面受环境光的影响越小。

3.5

限用物质  restricted substance

法律法规或顾客要求在电子电气产品中限制使用的物质。

4  技术要求

4.1  宽度极限偏差

宽度极限偏差应符合表1的规定。

表1  宽度极限偏差                        单位：mm

| 宽度 | 宽度极限偏差 |
| --- | --- |
| ≤1000 | ≥-5 |
| ＞1000 | ≥-10 |

4.2  厚度极限偏差

厚度极限偏差应符合表2的规定。

表2  厚度极限偏差                        单位：mm

| 厚度 | 厚度极限偏差 |
| --- | --- |
| ≤0.15 | ±0.010 |
| ＞0.15且≤0.20 | ±0.015 |
| ＞0.20 | ±0.020 |

4.3  长度短缺量

每卷长度允许短缺量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号中附表3的规定。

4.4  外观

产品的外观应符合表3的规定，其中黑点和杂质的要求应符合表4的规定。

表3  外观

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 光泽 | 均匀 |
| 色差(级) | 与标样色差≥3-4；同批色差≥4；同匹色差≥4-5 |
| 永久性褶皱 | 不允许 |
| 端面错位 | ≤15mm |
| 平整性 | 膜面应平整，无局部松弛和变形现象 |

表4  黑点和杂质

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 直径≥0.5mm的黑点和杂质 | 不允许 |
| 直径≥0.3mm且＜0.5mm的黑点和杂质的许可量(个/m2) | ≤8 |
| 直径≥0.3mm且＜0.5mm的黑点和杂质的分散度[个/(100mm×100mm)] | ≤3 |

2

JB/T ××××-××××

4.5  物理指标

产品的物理指标如表5所示。

表5  物理指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 拉伸强度，纵/横，(MPa) | ≥10 |
| 断裂伸长率，纵/横，(%) | ≥140 |
| 直角撕裂强度，纵/横，(kN/m) | ≥40 |

4.6  光学性能

产品的光学性能指标如表6所示。

表6  光学性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 亮度系数β | ≥0.6 |
| 有效散射角2α | ≥150° |
| 综合指数K | 85～105 |
| 幕面解像力(锐度)(线对/mm) | ≥80 |

4.7  环境光遮蔽率

银幕的环境光遮蔽率应不小于85%。

4.8  阻燃性

产品的阻燃性应符合表7的要求。

表7  阻燃性要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 损毁长度(纵向/横向)/(mm) ≤ | 200 |
| 续燃时间(纵向/横向)/(s) ≤ | 15 |
| 阴燃时间(纵向/横向)/(s) ≤ | 15 |
| 氧指数OI/(%) ≥ | 26 |

4.9  甲醛含量

产品的甲醛含量应不大于300mg/kg。

4.10  限用物质含量

产品的限用物质含量应符合GB/T 26572-2011中第4章的要求。

5  试验方法

5.1  宽度极限偏差

按GB/T 6673的规定进行。

5.2  厚度极限偏差

按GB/T 6672的规定进行。

5.3  长度短缺量

按GB/T 6673的规定进行。

5.4  外观

产品的色差按GB/T 250的规定执行，其它外观指标在自然光线下目测或用相应的量具测量。

5.5  物理指标

- 5.5.1  取样

3

JB/T ××××-××××

样本从每批膜片中随机抽取，在被抽取的膜片卷上，从末端向内舍去约2m后，裁取样品，并在该样品上标明膜片的纵横向。

5.5.2  试样状态调节和试验环境条件

按GB/T 2918中规定的温度(23±2)℃、相对湿度(50±10)%标准环境下，试样状态调节时间不少于4h，并在此条件下进行试验。

5.5.3  拉伸强度、断裂伸长率

- 按GB/T 1040.1、GB/T 1040.3的规定进行。试样采用长条形，其中试样宽度为15mm，夹具的初始距离为50mm，试验速度为200mm/min，试验结果按纵、横向各五块试样的算术平均值表示，拉伸强度精确至0.1MPa，断裂伸长率保留到整数位。

5.5.4  直角撕裂强度

按QB/T 1130的规定进行。

5.6  亮度系数、有效散射角、综合指数、幕面解像力

按GB/T 13982及GB/T 32200的规定进行。

5.7  环境光遮蔽率

在关机条件下，环境光源放置在银幕前面顶端，调整并稳定灯光，使光源与银幕成30°夹角。按照图1亮度计及银幕的摆放方式，用亮度计测量银幕中心点处的亮度L，并按公式(1)计算出环境光遮蔽率。

环境光遮蔽率 =(1- L×π/I)×100% ………………………………………………………(1)

式中：

L——银幕中心点处的亮度，单位为cd/m2；

I——银幕中心点处垂直照度，单位为lx。

图1

5.8  阻燃性

按GB/T 5455、GB/T 5454的规定进行。

5.9  甲醛含量

按GB 18401-2010的规定进行。

5.10  限用物质含量

按GB/T 39560(所有部分)的规定进行。

4

JB/T ××××-××××

# 6  检验规则

6.1  组批

产品以批为单位进行检验。原则上同一订单、同一品种、同一型号连续生产的软膜为一批，每批产量不超过交货批产量。

6.2  抽样

- 外观质量按GB/T 2828.1-2012的规定进行，采用正常检查二次抽样方案，一般检查水平Ⅱ，接收质量限(AQL)为6.5，见表8。4.1～4.3、4.5～4.10在外观质量合格批中随机抽取一卷进行检验。

- 表8  检验抽样方案

| - 卷/批 | - 样本 | - 样本大小 - n | - 累计样本大小 | - AQL=6.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 接收数Ac | - 拒收数Re |
| - 16～25 | - 第一 | - 5 | - 5 | - 0 | - 2 |
|  | - 第二 | - 5 | - 10 | - 1 | - 2 |
| - 26～50 | - 第一 | - 5 | - 5 | - 0 | - 2 |
|  | - 第二 | - 5 | - 10 | - 1 | - 2 |
| - 51～90 | - 第一 | - 8 | - 8 | - 0 | - 3 |
|  | - 第二 | - 8 | - 16 | - 3 | - 4 |
| - 91～150 | - 第一 | - 13 | - 13 | - 1 | - 3 |
|  | - 第二 | - 13 | - 26 | - 4 | - 5 |
| - 151～280 | - 第一 | - 20 | - 20 | - 2 | - 5 |
|  | - 第二 | - 20 | - 40 | - 6 | - 7 |
| - 281～500 | - 第一 | - 32 | - 32 | - 3 | - 6 |
|  | - 第二 | - 32 | - 64 | - 9 | - 10 |

## 6.3  判定规则

6.3.1  外观质量的判定

- 外观质量检验全部合格，则判定该批产品外观质量为合格。

6.3.2  合格批的质量判定

4.1～4.3、4.5～4.10所检项目中若有不合格项，则应在该批中重新加倍取样，对不合格项进行复验，复验结果若全部合格，则该批为合格批。

# 7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

每卷产品出厂时，应有标志。内容包括：

a) 公司名称、地址；

b) 产品名称、宽度、长度等；

c) 生产日期或批号、执行标准编号；

d) 检验员代号。

7.2  包装

产品用纸管或铁管做卷芯，卷外用薄膜、牛皮纸或其他材料包装。

5

JB/T ××××-××××

7.3  运输、储存

7.3.1  产品在运输时应防止受机械碰撞、雨淋、日晒及玷污，保证包装完整。

7.3.2  产品应分批整齐排放于清洁、阴凉、通风的库房内，距热源1m以外。

7.3.3  产品的运输、储存基本环境条件如表9所示，其试验方法应符合GB/T 25480的规定。

表9  基本环境条件分级额定值

| 序号 | 基本环境条件 |  |  | 分级额定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 |  | 单位 | 运输 | 贮存 |
| 1 | 高 温 |  | ℃ | 40 |  |
| 2 | 低 温 |  | ℃ | -25 |  |
| 3 | 相对湿度(25℃时) |  | % | 95 | 75 |
| 4 | 自由 跌落 | 包装件质量≤15kg时 自由跌落高度 | mm | 1000 | —— |
|  |  | 15kg＜包装件质量≤40kg时 自由跌落高度 |  | 500 |  |
|  |  | 40kg＜包装件质量≤75kg时 自由跌落高度 |  | 250 |  |
|  |  | 75kg＜包装件质量≤100kg时 自由跌落高度 |  | 200 |  |
|  |  | 包装件质量＞100kg时 自由跌落高度 |  | 100 |  |
|  | 平面 跌落 | 包装件底面边长＜500mm时，底面与试验台面的夹角 | 0 | 30 | —— |
|  |  | 包装件底面边长≥500mm时，底面与试验台面的最高间距 | mm | 250 | —— |

————————————

6

# 《超短焦数字抗光幕》编制说明

# (征求意见稿)

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]181号文)，计划编号2020-0779T-JB，项目名称“超短焦数字抗光幕”进行制定,主要起草单位：浙江宇立新材料有限公司，计划应完成时间2022年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2020.7工信部下达计划，2020.10标委会组织起草单位在南京成立了“超短焦数字抗光幕”起草工作组，确定工作方案，并进行了第一次研讨。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合超短焦数字抗光幕的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，2021.6在湖州组织专家对标准草案进行了第二次研讨，会后于2021.7.28形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经起草工作组组长张宇蝶审核，标委会同意后定于2021.8.9～2021.9.24为征求意见时间。2021.8.9向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/index_s5_t24.html)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2021.9.24。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由浙江宇立新材料有限公司、浙江中天纺检测有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、泉州市锐驰智能科技有限公司、深圳市光科全息技术有限公司、菲涅尔显示科技(张家港)有限公司、江苏尚阳数字影视有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司负责起草。

主要成员：张宇蝶、李坤、沈国康、高松柏、苏文露、何红平、戴金利、齐航、沈新宇、邓荣武。

所做工作：张宇蝶任工作组组长，主持全面协调工作及主要持笔人，负责本标准的编写，沈国康、沈新宇、邓荣武协助执笔。李坤、高松柏、苏文露、何红平、戴金利、齐航负责对国内外超短焦数字抗光幕技术与生产的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外超短焦数字抗光幕的技术和生产资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准在制定工作中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2  标准主要内容

本标准规定了超短焦数字抗光幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为原料，辅以各种添加剂，经压延、压花等工序加工而成的投射比在0.4以内的超短焦数字抗光幕。

3  解决的主要问题

本产品是首次制定标准，根据实际生产情况及产品质量水平，通过大量的试验，参考企业的相关技术要求，研究试验方法，综合考虑并设定其具体技术要求及试验方法。力求使设定的技术要求全面、合理，符合当前技术及生产制造水平，满足市场和使用的需要。

三、主要试验(或验证)情况

起草工作组收集8块样品对标准的物理指标和阻燃性指标进行了检测验证，具体结果见下表。

| 序号 | 拉伸强度(MPa) |  | 断裂伸长率(%) |  | 直角撕裂强度(KN/m) |  | 损毁长度(mm) |  | 续燃时间(s) |  | 阴燃时间(s) |  | 氧指数OI(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |  |
| 1 | 12.9 | 16.7 | 197 | 190 | 50.1 | 59.1 | 116 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 2 | 14.5 | 17.3 | 210 | 208 | 52.7 | 55.2 | 137 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
| 3 | 16.5 | 14.9 | 201 | 193 | 53.8 | 48.6 | 123 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 |
| 4 | 11.4 | 12.7 | 187 | 184 | 47.3 | 50.6 | 89 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| 5 | 12.5 | 15.8 | 183 | 176 | 49.3 | 52.8 | 86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 |
| 6 | 13.8 | 16.4 | 209 | 199 | 50.5 | 61.3 | 128 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
| 7 | 14.6 | 16.1 | 206 | 187 | 55.0 | 60.8 | 99 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 |
| 8 | 15.2 | 16.4 | 218 | 211 | 58.7 | 67.4 | 122 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |

通过对上面给出数据的分析，标准的物理指标和阻燃性指标设置合理，满足设计、制造、使用需求。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

超短焦数字抗光幕采用特殊的幕面结构设计以及助剂配方，使投影机入射光线向人眼所在的视角区域反射，提高光线利用率，并最大程度的反射外界干扰光线，形成漫反射，使色彩、亮度、对比度都得到提高。该主要应用于中高档投影幕布，为规范产品质量和市场，进一步提升产品档次，满足企业的生产和检验要求。本标准的制定，将填补国内空白，健全和完善银幕标准体系，振兴民族工业，提高我国自主研发和生产新型投影幕布的能力。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属电教机械标准体系第三层“05 特殊用途银(屏)幕”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。